OŁTARZ GŁÓWNY 
- Z KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W.  ŚW. JANA CHRZCICIELA W KRZĘCINIE.
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  I RESTAURATORSKICH .
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Obiekt został wpisany w księdze rejestru B-55
SZCZECIN 2023 R.



MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie.
WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK:  . Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie
73-231 KRZĘCIN ul. Niepodległości 7, tel. kom. +48 783 309 897
Gmina: Krzęcin
Powiat: Choszczeński
Ks. Admin. kan. Mgr Krzysztof Kontek

RODZAJ: Ołtarz Główny- nastawa ołtarzowa, drewniana, polichromowana
STYL: barok
AUTOR, WARSZTAT, SZKOŁA: nieznany warsztat nowomarchijski
DATOWANIE :  I połowa XVIII wieku. 
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie.
Nr rejestru zabytków : B-55
WYMIARY: 340 cm x  270cm 
Technika : elementy konstrukcyjne wykonane z drewna sosnowego – od strony lica polichromowane w technice tempery na zaprawie klejowo-kredowej. 
Elementy dekoracji snycerskiej – drewno lipowe polichromowane w technice temperowej na gruncie kredowo-klejowym, złocenia wykonane na czerwonym pulmencie
Obrazy: 
PREDELLA I ZWIEŃCZENIE-Podłoże – płótno na desce sosnowej ,tłusta tempera; 
OBRAZ UKRZYŻOWANIE –wtórny, olej na płótnie na desce.
WCZEŚNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): brak.
STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Konstrukcja i dekoracja ołtarza jest w złym stanie . Widoczne pęknięcia i rozklejenia elementów nośnych i dekoracyjnych oraz obrazu tablicowego ołtarza spowodowanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi.
 Drewno zaatakowane przez drewnojady (kołatek ) widoczne świeże żerowiska oraz osłabione strukturalnie.
 Polichromia i złocenia ołtarza przemalowane i lokalnie wraz z gruntami  odspojone od drewna.
Widoczne liczne przetarcia mechaniczne, liczne drobne uszkodzenia mechaniczne – ubytki formy rzeźbiarskiej oraz dziury po gwoździach.
Obraz główny w ołtarzu „Ukrzyżowanie”–wtórny , zabrudzony.
Obraz z predelli ołtarza- Ostatnia wieczerza -Lokalnie widoczne ubytki i odpryski. Podłoże podobrazia zaatakowane przez kołatka. Płótno obluzowane i osłabione. Werniks pociemniały i zabrudzone lica. Warstwa malarska –osłabiona adhezja w wyniku zmiennych warunków wilgotnościowych.
Rzeźby –Personifikacje cnót Wiary i Nadziei - drewno zaatakowane przez drewnojady (kołatek ) widoczne świeże żerowiska oraz osłabione strukturalnie. Polichromia- wtórna-rzeźby przemalowane w całości.

OCZEKIWANE EFEKTY PRAC I BADAŃ
Ze względu na kultowy charakter ołtarza, oraz jego wartości artystyczne i historyczne, uznano za konieczne przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej oraz estetycznej, która przywróci pierwotny, możliwy do osiągnięcia, autorski charakter dzieła.
 W ramach planowanych prac drewno zostanie zabezpieczone przed postępującym procesem zniszczenia, spowodowanego aktywnością szkodników, odpowiednio wzmocnione strukturalnie i uzupełnione w miejscach ubytków. Wykonane zostaną niezbędne naprawy stolarsko-snycerskie, w tym wzmocnione zostaną elementy konstrukcyjne i połączenia stolarskie.  Nadto po usunięciu przemalowań, przywrócone zostanie historyczne opracowanie powierzchni po lokalnym podklejeniu gruntów z historyczną warstwą malarską, złoceniami. Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich wykonane zostaną badania konserwatorskie warstw technologicznych, w tym odkrywki na obecność historycznego opracowania powierzchni. 

ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

· ROZMONTOWANIE OŁTARZA I PRZEWIEZIENIE DO PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ 
· WYKONANIE BADAŃ KONSERWATORSKICH PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
· USUNIĘCIE Z PIERWOTNEJ POLICHROMII WTÓRNYCH WARSTW TECHNOLOGICZNYCH: PRZEMALOWAŃ, ZŁOCEŃ, WADLIWIE WYKONANYCH KITÓW, WSTAWEK, DORZEŹBIEŃ. 
· USUNIĘCIE PRZEMALOWAŃ Z OBRAZÓW, ZABEZPIECZENIE PODOBRAZI I HISTORYCZNEJ WARSTWY MALARSKIEJ WRAZ Z GRUNTAMI ORAZ ICH UZUPEŁNIENIE  W MIEJSCACH UBYTKÓW. 
· DEZYNSEKCJA DREWNA I WZMOCNIENIE JEGO STRUKTURY POPRZEZ IMPREGNACJĘ. 
· UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW DREWNA, ZAPRAW, POLICHROMII I ZŁOCEŃ.
· MONTAŻ ELEMENTÓW OŁTARZA. 








PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I PRAC RESTAURATORSKICH

1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu technicznego zabytku przed konserwacją.
2. Wykonanie badań  konserwatorskich nieniszczących – oględziny w świetle białym i UV w celu określenia budowy technologicznej i użytej techniki polichromii oraz ilości przemalowań, retuszy i użytych werniksów.
3. Wykonanie badań konserwatorskich – stratygrafii ustalającej budowę technologiczną poszczególnych elementów i pobranie próbek do badań technologicznych   chemicznych (skalpele).
4. Zabezpieczenie lokalne ruchomych warstw gruntów i polichromii bibułką japońską 2% roztwór metylocelulozy w H2O.
5. Demontaż zabytku i przewiezienie odpowiednio zabezpieczonych jego elementów do pracowni konserwatorskiej (z powiadomieniem adresu pracowni do WUOZ w Szczecinie).
6. Podklejenie ruchomych zapraw, polichromii i złoceń 15-20% syndetikonem (karuk w occie).
7. Usunięcie pociemniałych przemalowań, retuszy i wtórnych złoceń metodami chemicznymi i mechanicznymi przy pomocy skalpela ,waty i miękkich szmatek. Wszystkie wtórne  polichromie i złocenia zostaną usunięte metodami chemicznymi po uprzednim wykonaniu prób przy użyciu mieszanek rozpuszczalników.
8. Impregnacja drewna owadobójcza - nasączanie głęboko penetrującym preparatem  owadobójczym Xirein metodą pędzlowania od odwrocia i iniekcji przy powierzchniach polichromowanych od odwrocia, następnie owinięcie szczelnie folią w celu kwarantanny (ok 7 dni) i głębszej penetracji przez środek, który przechodzi w stan gazowy. Zabieg należy powtórzyć po około 30 dniach.
9. Impregnacja wzmacniająca przy użyciu 10% roztworu Paraloidu B-72 w toluenie poprzez częściowe zanurzenie, pędzlowanie i iniekcję strzykawkami w zależności od techniki opracowanej powierzchni detali . 
10. Sklejenie rozluźnionych połączeń stolarskich. Do klejenia użyte zostaną kleje glutynowe, akrylowe oraz kołki drewniane.
11. Uzupełnienie ubytków stolarskich i snycerskich  drewna - wstawkami z drewna dobranego gatunkowo do oryginalnego, sezonowanego. Opracowanie powierzchni wstawek. 
12. Uzupełnienie drobnych ubytków formy rzeźbiarskiej kitem trocinowym na bazie Osolanu KL. Opracowanie powierzchni kitów. 
13. Wymiana zniszczonych elementów drewnianej konstrukcji ołtarza na nowe wykonane z drewna sezonowanego o odpowiednim gatunku. 
14. Założenie zapraw klejowo-kredowych i opracowanie ich powierzchni. 
15. Położenie pod złocenia podkładów pulmentowych ( pulmentczerwony  firmy Lefranc).
16. [bookmark: _Hlk117862357]Rekonstrukcja ubytków złoceń płatkami złota 23 ¾ karat i złotem w proszku  w technice na poler i mat  na podkładach pulmentowych (pulment czerwony  firmy Lefranc) .
17. Położenie werniksu retuszerskiego (Talens ) w partiach polichromii rzeźb. 
18. Uzupełnienie ubytków polichromii (punktowanie farbami Rowney , Talens). Zabezpieczenie polichromii werniksem końcowym satynowym firmy Talens.
19. Transport i montaż w kościele przy użyciu tradycyjnych metod stolarskich oraz oryginalnych metalowych kutych gwoździ i wkrętów.
20. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowiązującego schematu. 


PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCY OBRAZU Z OŁTARZA: 
– OBRAZ - OSTATNIA WIECZERZA  (z predelli) 
1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej ilustrującej stan zachowania obiektów przed przystąpieniem do prac konserwatorskich.
2. Nieinwazyjne badania konserwatorskie w świetle białym i UV w celu określenia  zachowanej oryginalnej polichromii , ilości retuszy oraz przemalowań.
3. Wstępne oczyszczenie z kurzu i zabrudzeń powierzchniowych lica i odwrocia obrazów - mechaniczne (przy użyciu miękkich szczotek, pędzli, waty).
4. [bookmark: _Hlk117865257][bookmark: _Hlk117864640]Badania konserwatorskie warstw technologicznych i właściwości gruntów, zapraw i pigmentów z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych (skalpele).
5. Zabezpieczenie odspojeń zaprawy, warstw polichromii (bibułką japońską na 2% roztwór metylocelulozy w H2O i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.
6. Rozdzielenie płótna od deski.( Skalpele)
7. Usunięcie zabezpieczeń z bibułki japońskiej  poprzez nasączanie H2O.
8. Oczyszczenie odwrocia podobrazia. (Skalpele i miękkie szczoteczki).
9. Konsolidacja odspojonej warstwy malarskiej (3% roztworem kleju glutenowego). 
10. Oczyszczenie lica obrazu z zabrudzeń ,pociemniałego werniksu i pociemniałych retuszy (25 % roztwór alkoholu w olejku terpentynowym,  ) .
11. Uzupełnienie ubytków płótna.
12. Uzupełnienie ubytków zaprawy.(kit wiedeński).
13. Dezynsekcja podobrazia drewnianego poprzez nasączenie środkiem owadobójczym – metodą chemiczną przez pędzlowanie od odwrocia i iniekcja do otworów po owadach (preparat Xirein firmy  Bresciani).
14. [bookmark: _GoBack]Impregnacja wzmacniająca strukturę drewna (roztworem Paraloidu B-72 w Toluenie 10 %) poprzez lokalną iniekcję i częściowe zanurzenie od strony powierzchni niepolichromowanych.
15. Naklejenie płótna na drewniane podobrazie  (BEVA371).
16. Zabezpieczenie oryginalnej polichromii (damarowym werniksem retuszerskim firmy Talens).
17. Retusz i rekonstrukcja polichromii (farby żywiczne firmy Maimeri).
18. Zabezpieczenie polichromii obrazu końcowym werniksem satynowym (firmy    Talens).
19. Przewiezienie obrazów do kościoła po odpowiednim zabezpieczeniu do transportu  i montaż w ołtarzu.
20. Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.


Opr.ks.mgr M.Cześnin
UMK Toruń nr dyp. 2344
Szczecin 2023 r.
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